## Slide 1
开始：定义一个抗剪疲劳算例
输入试件、材料、黏结参数与峰谷总荷载
目标剪力：Vmax=Qmax/2；Vmin=Qmin/2
parameters / read_and_calculate
计算真实交点、两侧锚固长度与箍筋位置
初始化 N=0、最大滑移、局部龄期和失效记录
prepare_parameters / fatigue_calculate
依次求初始峰值、谷值平衡（局部求解见第2页）
Vc(q)+Vs(q)+Vf(q)=Qmax/2 或 Qmin/2
可选 capacity_scan 仅作初始静力诊断
初始峰、谷状态
都求解成功？
N < Nmax？
由峰谷滑移确定疲劳活跃节点
曾激活或 smax>ηδm，且滑移差>容差（η默认0.75）
active_nodes｜[F19：阈值；其余为实现规则]
有活跃节点，或启用了
箍筋/混凝土 S–N 规则？
选择循环块 ΔN
不超过cycleStep、剩余循环数与下一快照位置
fatigue_calculate
从已接受历史建立候选历史，不覆盖原历史
活跃节点：Nloc,new=Nloc,old+ΔN
可选S–N/Miner更新；默认关闭
按候选龄期更新 τm，并重新求峰值平衡
τm=max{0,τm0[1−kf log₁₀max(Nloc,1)]} [F19式2]
state → trial → bond_strength / anchorage
峰值失败或 q 增长过快，
并且 ΔN > 1？
候选峰值平衡成功？
继承候选峰值的最大滑移历史，求谷值平衡
Vc(qmin)+Vs(qmin)+Vf(qmin)=Qmin/2
state（卸载）
候选谷值平衡成功？
接受循环块：N←N+ΔN，提交候选历史
记录抗剪分量、裂缝位移、残差及失效标志
history_row / save_snapshot
结束并输出最后有效结果
export_results：曲线、局部场、MAT / CSV / PNG
达到 Nmax
标记 runout，不代表已破坏
无可演化的退化项
沿快照记录至 Nmax
标记无活跃退化runout
ΔN←max[1, floor(ΔN/2)]
回到同一份已接受历史重试
初始求解未成功
记录初始模型限制或数值诊断
记录停止原因
数值不收敛 ≠ 物理破坏
无指定分支平衡根＝模型限制
保留最后已接受状态
是：保存N=0结果
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
下一循环块
抗剪疲劳计算主流程
[F19] DOI:10.1016/j.ijfatigue.2019.04.039；kf=0.1965(杆)/0.1985(条)。默认只启用界面疲劳。

## Slide 2
给定目标剪力 Vtarget 与已接受历史 memory
峰值取Qmax/2，谷值取Qmin/2
选择试探 q：扫描上升符号变化并二分
峰值：q≥上次峰值；谷值：0≤q≤峰值q
state：每个试探使用同一份已接受历史
计算裂缝运动
g(y)=(1−y/hc)^m；K=cosθ+r sinθ
w₀=q/K；v₀=rw₀｜crack_deformation
计算混凝土和穿缝箍筋的抗剪贡献
Vc=当前经验闭合函数 Vc(q,Dc)
εs=qg/ls；σs=min(Esεs,fy)；Vs=ΣAsσs｜trial
对每根未失效的穿缝FRP筋计算裂缝位移投影
δj=qg(yj)[sin(θ+αj)−r cos(θ+αj)]/K
竖向筋α=90°时：δj=qg(yj)｜trial
由各节点局部龄期计算退化峰值 τm
τm=max{0,τm0[1−kf log₁₀max(Nloc,1)]}
bond_strength｜[F19式2]
离散两侧锚固段，迭代黏结刚度与滑移
s₁(0)+s₂(0)=δj；T₁(0)=T₂(0)；自由端T=0
anchorage / anchor_mesh / bond｜[S19式9d、10、11]
检查本根筋是否脱黏、达到抗拉或用户上限
失效筋贡献归零；然后处理下一根筋
trial：不把一根筋失效直接等同整梁破坏
汇总FRP竖向分量及总抗剪力
Vf=nfaces ΣTj sinαj；V(q)=Vc+Vs+Vf
trial｜方向投影与分量平衡 [R22式9a–d]
局部求解有效，且
|V(q)−Vtarget|≤forceTolerance？
返回本次峰值或谷值的平衡响应
供总控制器检查是否接受候选循环块
尚有扫描点或
有效二分搜索可继续？
停止本次平衡搜索并返回分类诊断
数值失败 / 分支分辨率限制 / 无域内平衡根
不是统一标记为脱黏破坏
是
否
是：调整q
否
峰谷抗剪平衡的内部计算
[S19] DOI:10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000953；[R22] DOI尾号0001251。Vc、g、r、ls含代码假定；未实现S19式7。