## Slide 1
开始：输入真实试件与峰谷总荷载 Qmax、Qmin
准备裂缝与筋的真实交点、两侧锚固长度
初始化 N=0、局部龄期 Ni=0、最大滑移和失效记录
parameters / prepare_parameters / fatigue_calculate
依次求初始峰值和谷值抗剪平衡
Vc(q)+Vs(q)+Vf(q)=Qmax/2 或 Qmin/2
state → trial；内部计算见第2页
初始峰、谷求解成功？
N < Nmax？
根据峰谷滑移判断本步活跃节点
(smax>0.75δm 或曾激活)，且峰谷滑移差>容差
active_nodes｜F：阈值；历史保持与容差为代码规则
有活跃节点或启用了
其他材料 S–N 退化？
选取循环块 ΔN，不跨越下一快照或 Nmax
从已接受历史提出候选：Ni,new=Ni,old+ΔN
仅活跃节点增加龄期；候选尚不提交
更新节点峰值黏结应力 [F式2]
τm,i=max{0,[1−kf log₁₀max(Ni,1)]τm,0}
kf=0.1965（杆）或0.1985（条）｜bond_strength
将 τm,i 代入黏结本构，重新求峰值平衡
由裂缝位移q → 滑移场 → 筋力 → 抗剪力
state → trial → anchorage / bond（见第2页）
峰值失败或 q 增长过快，
且 ΔN > 1？
候选峰值平衡成功？
继承峰值最大滑移历史，求谷值平衡
当前FRP黏结应力＝历史割线刚度×当前滑移
state → trial；谷值目标剪力 Qmin/2
候选谷值平衡成功？
接受本循环块：N←N+ΔN，提交候选历史
保存 q、w、v、Vc、Vs、Vf 与局部滑移/应变/失效
fatigue_calculate / save_snapshot
停止并输出最后有效状态
export_results；达到Nmax为runout，不等于疲劳寿命
减小循环块
ΔN←max[1,floor(ΔN/2)]
从同一份已接受历史重算
记录停止原因
局部数值失败 / 用户限制 /
域内指定分支无平衡根
不能统一写成“脱黏破坏”
达到循环上限
记录runout
没有可演化退化项
记录快照至Nmax
无活跃退化runout
是：保存N=0
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
下一循环块
公式对应版｜抗剪疲劳主循环
F＝2019抗弯疲劳modeling论文；S＝2019单裂缝抗剪论文；E＝2024 ECC-FRP抗剪论文。公式号必须带论文前缀。

## Slide 2
给定峰/谷目标剪力与已接受历史，选取试探 q
state：扫描上升符号变化及二分；不提交试探历史
① 裂缝运动（当前代码的指定关系）
g(y)=(1−y/hc)^m；K=cosθ+r sinθ
w₀=q/K；v₀=rw₀；w(y)=w₀g(y)，v(y)=v₀g(y)
crack_deformation｜未实现S式7的PST/Green求解
② 混凝土抗剪贡献（经验闭合，不是所给论文原式）
Vc=Vc0(1−exp(−q/qr))
×[ρc+(1−ρc)exp(−w₀/wc)](1−Dc)
trial｜各经验参数需标定
③ 穿缝箍筋贡献
εs,j=qg(yj)/ls；σs,j=min(Esεs,j,fy)；Vs=ΣAs,jσs,j
应变传力长度ls为代码假定；损伤达到1时该筋应力归零
trial｜应力上限/离散求和有R22式9a、9c背景
④ 对每根未失效FRP筋，计算裂缝运动投影
δj=qg(yj)[sin(θ+αj)−r cos(θ+αj)]/K
竖向筋αj=90°时：δj=qg(yj)
trial｜不是直接照搬S式8
⑤ 由节点局部龄期更新 τm,i [F式2]
τm,i=max{0,τm,0[1−kf log₁₀max(Ni,1)]}
bond_strength；Ni为激活后局部循环数
⑥ 三段黏结包络 [F式1]，令 tr=min(τr,τm,i)
τenv=τm,i·s/δm s≤δm
τenv=tr+(τm,i−tr)(δu−s)/(δu−δm) δm<s≤δu
τenv=tr s>δu
bond：tr取min及历史割线规则为代码补充
⑦ 双侧锚固离散求解与节点应力积分
dT/dx=−pfτ；ds/dx=−T/(EfAf)；自由端T=0
Ti(x)=pf∫[x,Li]τi(ξ)dξ；anchorage / anchor_mesh
积分原理：F式10、S式10；积分区间按本锚固段改写
⑧ 满足两侧协调与交点应变连续
s₁(0)+s₂(0)=δj [S式9d]；εf1(0)=εf2(0) [S式11]
同一根筋EfAf相同，因此T₁(0)=T₂(0)
数值迭代求解，未直接使用F式9b或S式9a–c解析解
⑨ 检查本根筋脱黏、抗拉与用户保护层限值
失效筋贡献归零；重复④—⑨处理其他筋
trial：筋轴力上限为Af·ffu，目前没有FRP本体疲劳律
⑩ 汇总竖向FRP抗剪力及整体平衡
Vf=nfaces ΣTj sinαj；V=Vc+Vs+Vf=Q/2
总分解与E式1同一平衡思想；此处第三项是NSM筋
不使用ECC覆盖层的 Vef,σ+Vef,τ 分解
局部求解有效，且
|V(q)−Q/2|≤forceTolerance？
返回该峰/谷的平衡解：q、材料分量与局部场
供总控制器判断是否接受循环块
还有可继续的
扫描/二分搜索？
返回分类诊断
无指定分支根 / 数值失败 / 分辨率限制
未把“无解”直接归为抗弯IC脱黏破坏
是
否
是：调整q
否
公式对应版｜抗剪平衡内部求解
F：DOI 10.1016/j.ijfatigue.2019.04.039；S：DOI尾号0000953；E：DOI尾号CCENG-4395。橙色包含附加假定。

## Slide 3
你找出的公式，在当前抗剪代码中如何取舍
采用：F式(1)三段包络、F式(2)局部疲劳退化
对应bond.m、bond_strength.m；0.75δm阈值用于active_nodes.m
注意代码对零龄期、负峰值与残余值另有数值处理
原理改写：F式(10)与S式(10)的黏结应力积分
原文半跨坐标改为每根筋裂缝交点两侧的局部坐标：Ti(x)=pf∫[x,Li]τi dξ
S式(9d)、(11)提供双侧滑移协调、交点应变连续的背景
当前未直接实现：F式(9b)解析系数矩阵、S式(9a–c)分段解析解
anchorage.m实际组装杆单元与黏结刚度，并进行固定点/Newton数值迭代
两种矩阵写法不能仅因外观相似就标为同一个方程
当前不纳入：F式(11)的Ps/Pd、F式(13)的半跨Ls/Ld关系
它们服务于纵向加固的抗弯IC脱黏模型；P也不是本抗剪算例的总加载力Q
当前代码没有按这些式子计算临界荷载和半跨软化/脱黏长度
当前不纳入：F式(14)的纵向加固梁挠度
竖向NSM抗剪不能直接使用该偏心纵向筋的弯曲挠度表达式
当前的q、裂缝法向开口w与该文挠度w不是同一个物理量
平衡思想可采用：E式(1) V=Vc+Vs+Vef
在本模型改写为V=Vc+Vs+Vf；Vf来自实际NSM筋竖向分量
E式(2)的Vef,σ+Vef,τ用于ECC连续覆盖层，当前NSM筋代码未实现
图示的是当前代码的计算路线，源码没有改变
若要真正实现F式(9b)、(11)、(13)或S完整裂缝理论，需要另行建模与验证
本轮不将这些尚未实现的公式画成已经运行的计算步骤
公式采用范围与当前实现
R22：DOI尾号0001251，支持穿缝筋应力与离散贡献背景；本轮保留当前源码，仅重画公式对应的计算逻辑。